执行《煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯管
非标规格产品安全标志管理方案（试行）》的公告

煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯管产品目前参考的标准为CJ/T189-2007《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件》。由于该标准不主要针对煤矿井下使用环境，其中规定的产品规格不能很好地满足煤矿实际使用的需要，部分企业提出了增加产品规格的要求及相关建议。安标国家中心根据这些建议组织有关专家研究提出了相关产品的安全标志管理方案，并通过安全标志信息网广泛征求了相关生产厂家、检测检验机构和专家的意见。 
    安标国家中心根据这些意见对该管理方案进行了修改、完善，形成了《煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯管非标规格产品安全标志管理方案（试行）》，见附件。现予以公布，自公布之日起试行。 
    执行过程中的相关问题，请及时反馈安标国家中心。

                      煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯管

非标规格产品安全标志管理方案

（试行）

为满足煤矿井下的现实需要，规范煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯管等产品的安全标志管理，根据有关标准和矿用产品安全标志管理有关规定，在广泛征求各相关方意见和建议的基础上，制定本方案。

1．在CJ/T189-2007《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件》规定的规格基础上，增加DN125（液体管1.0MPa~3.5MPa、气体管0.6MPa~1.25MPa）、DN180(液体管1.0MPa~3.5MPa、气体管0.6MPa~1.25MPa)两种规格。暂不受理其他非标规格产品的安全标志申办。

2．部分增加的两种非标规格产品的相关技术指标（包括钢丝网格、钢丝条数、壁厚等），采用“向上靠”原则进行要求和考核。即：DN125参照DN140的相关技术指标进行要求和考核；DN180参照DN200的相关技术指标进行要求和考核。两种规格产品的具体技术指标见表1。

表1 煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯管非标规格产品技术指标

| 公称外径(dn)/mm |  | 钢丝最小直径 （mm） | 类型 | 钢丝条数 | 壁厚 （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 |  |  |  | 最小壁厚 | 极限偏差 |
| 125 | +1.7 0 | 0.5 | 液体管 | 30（1.25MPa~2.0MPa） 40（2.5MPa） 62（3.5MPa） | 5.5 (1.0MPa、1.25MPa) 8.0 (1.6MPa) 8.5 (2.0MPa) 9.0 (2.5MPa) 9.5(3.5MPa) | +1.5 0 |
|  |  |  | 气体管 | 30（0.6MPa、0.8MPa） 40（1.0MPa） 62（1.25MPa） | 8.0(0.6MPa) 8.5(0.8MPa) 9.0 (1.0MPa) 9.5 (1.25MPa) | +1.5 0 |
| 180 | +2.3 0 | 0.5 | 液体管 | 62（1.25MPa） 86（1.6MPa） 112（2.0MPa、2.5MPa） 144（3.5MPa） | 6.0 (1.0MPa、1.25MPa) 9.5 (1.6MPa) 10.5 (2.0MPa) 11.0 (2.5MPa) 12.5 (3.5MPa) | +1.5 0 |
|  |  |  | 气体管 | 86（0.6MPa） 112（0.8MPa、1.0MPa） | 9.5 (0.6MPa) 10.5 (0.8MPa) 11.0 (1.0MPa) 12.5 (1.25MPa) | +1.5 0 |

3. 抽样检验方案

按抽样及分段规范、产品安全标志检验规范执行。

本方案自公布之日起试行。

二OO九年八月十一日